## Slide 1
ポテンショスタット
作用極
参照極
対極
電解液

## Slide 3
時間
電位
時間 s
電位
1 V
0 V

## Slide 4
電位
電流
酸化電流
還元電流
→着色
→消色
電位
電流
酸化電流
還元電流
着色
消色

## Slide 5
時間
電位

## Slide 7
時間
透過率
着色
応答時間

## Slide 8
ー：CV前
ー：CV後
波長 (nm)
380 nm
780 nm
透過率 (%)
波長 (nm)
ー：CV前
ー：CV後
380 nm
780 nm
透過率 (%)

## Slide 10
真空
ポンプ
基板
蓋
基板
ホルダー
25 mm
3.5 mm
ITO付きガラス基板
25 mm×25 mm
4 mm
4 mm
25 mm

## Slide 11: co-SAMの製膜プロセス
逐次製膜プロセス
MeO4
Me2
混合製膜プロセス
ITO
MeO4（0.1 mg/mL）
+Me2（0.3 mg/mL）
IPA
ITO
ITO
ITO
溶媒はイソプロパノール（IPA） 各工程はスピンコート法で行っている
アニール処理
ITO
アニール処理
アニール処理
ITO
逐次製膜プロセスの概略図[3]
混合製膜プロセスの概略図[3]
110℃
10分
110℃
10分
110℃
10分
0.3 mg/mL
0.1 mg/mL
4000rpm ,30s
4000rpm ,30s
4000rpm ,30s
4000rpm ,30s
[3] Precisely-Controlled Co-Self-Assembled Monolayer for Improved Performance of Blade-CoatedPerovskite Solar Cells